## Slide 1: [W2C-前壳]模具DFM报告
[其正科技][2016-12-26]

## Slide 2: 零件基本信息
零件名称：W2C-前壳
项目名称：W2C
图号：请提供
版本：V1
外观处理方式：咬花改成火花纹、局部抛光、丝印LOGO。
合同初样日期：
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改

## Slide 3: 模具基本信息
零件材质、牌号：PC+ABS SABIC C2950 收缩率：1.005
零件外形尺寸：98.3*55.9*21.8mm
模具穴数：1*1
模具材质：S136/NAK80
模架：S50C
浇口方式：潜顶针进胶
流道方式：冷流道
顶出方式：顶针
模具结构:三板模
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改

## Slide 4: 分模面
分型线---如图绿线所示
碰穿区域分型线---如图红线所示
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
0.5mm
钢料太薄太深，易变形，建议加宽改善
后模部份单边减胶0.05mm

## Slide 5: 分模面
滑块分型线---如图如示
滑块、斜顶位置示意图---如图所示
设计师确认：
SLIDE
LIFTER
指示区域薄胶，易缺胶，请改善。
侧面需做斜行位，建议分型能做平，如绿虚线所示

## Slide 6: 分模面
滑块分型线
滑块、斜顶位置示意图
设计师确认：
SLIDE
LIFTER

## Slide 7: 分模面
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
修改前
修改后
指示处孔位需改成盲孔或取消此孔
LIFTER
斜顶分型线，避免与行位对碰
滑块分型线
滑块、斜顶位置示意图

## Slide 8: 分模面
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
LIFTER
骨位包斜顶，且斜顶行程不够，会铲胶，建议结构调整
斜顶分型线，避免与行位对碰
建议此面减胶，缩短斜顶行程
建议加骨位，调整骨位宽度，按键结构需相应调
滑块分型线
滑块、斜顶位置示意图

## Slide 9: 浇口流道设置
浇口类型---潜顶针进胶，胶口处为弧形，加工不平，允许残留多少？
浇口位置，大小，注意浇口位置外观面的冲击疤
流道大小，长度
模流分析：分析熔迹线位置，注塑时间等
根据料柄及产品大小计算利用率
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
潜浇口

## Slide 10: 顶针设置
顶针类型（重要面：外观面、气密有关端面及滑动区域不得设顶杆）
顶针分布图---请指出不可以下顶针区域
顶针孔低于表面0.2mm以内，不得凸出表面等
是否设置在壁厚较薄区域，易造成顶凸
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改

## Slide 11: 拔模分析
拔模分析图
检查是否拉模问题
是否有倒拔模问题
设计师确认：
顶侧所有孔位建议减胶拔模5º以上，防孔位拉模变形
左右两侧孔位以行位方向减胶拔模5º,防孔位拉模变形
圆柱以斜顶方向单边减胶0.1mm拔模
单边减胶0.1mm拔模

## Slide 12: 厚度检查
指出太薄或太厚位置
厚度突变位置，易造成外观面缩影等
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
指示处胶位偏厚，表面会缩水（另一侧同）

## Slide 13: 螺母等镶件
规格确认
采用模内注塑还是后续热熔
是否有扭力、拉力要求
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
无

## Slide 14: 注塑螺纹
规格确认
是否有扭力要求
螺纹加工方式、是否有飞边等
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
无

## Slide 15: 喷漆工艺
遮喷区域图示
喷漆厚度
色板是否已经提供
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
无

## Slide 16: 皮纹工艺
海康是否已经提供模版
背胶、刻字、滑动等特殊区域是否抛光等
设计零件的拔模角是否足够
设计师确认：
黄色区域因孔位较多，无法做咬花，建议做电火花纹，请提供纹号
红色区域抛高光
绿色LOGO丝印，请提供菲林图

## Slide 17: 设计图纸检查
图纸关键、重要尺寸分析
图纸形位公差分析
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
请提供2D图档

## Slide 18: 标记
环保标记---有，字符区域凹0.2mm
日期章---没位置下
供应商标记---QZ
模号---无
以上标记、位置需要工程师确认
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改

## Slide 19: 设计改进建议
圆角、拔模角的改进建议
分模面设计建议
等等
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
碰穿孔径太小，生产易断，建议加大到ø1.5

## Slide 20: 重点尺寸量测性
2D图档标注合理性
尺寸可量测及量测方法
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
请提供2D图档

## Slide 21: 可量产性
模具零件可加工性
模具零件生产效率
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
前后壳因公差误差，装配有些错位现象，易刮手，建议能加美工槽。

## Slide 22: 可组装性
配合面的保证
匹配物料的组装考虑
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
按键不易装配，请调整结构
扣位不易组装，建议取消此扣位做热熔

## Slide 23: 可组装性
配合面的保证
匹配物料的组装考虑
设计师确认：OK或NG（NG项请用红色修改
建议外侧两处热熔柱装配间隙留0.1mm。

## Slide 24: 能力承诺
              本公司承诺
本公司对该物料的风险已做充分评估，所有风险点已与海康威视工程师沟通并达成一致意见，本公司有能力承担该物料的生产，并保证其品质和交付。
供应商名称：
负责人签名： （签名扫描贴图）
日期：

## Slide 25
THANKS!