## Slide 1: [W2C-按键]模具DFM报告
[其正][2016/12/26]

## Slide 2: 零件基本信息
零件名称：按键
项目名称：W2C
图号：未提供
版本：V1
外观处理方式：咬花+丝印（请提供咬花纹号样板）
合同初样日期：
设计师确认：

## Slide 3: 模具基本信息
零件材质、牌号： PC+ABS SABIC C2950 收缩率：1.005
零件外形尺寸：21.7*11.5*6.0
模具穴数：1*4
模具材质：NAK80
模架：S50C
浇口方式：侧进胶
流道方式：冷流道
顶出方式：顶针
模具结构:两板模
设计师确认：

## Slide 4: 分模面
分型线——如图示红色线
碰穿区域分型线
滑块分型线
滑块、斜顶位置示意图
设计师确认：

## Slide 5: 浇口流道设置
浇口类型——侧进胶（1进1出）
浇口位置，大小，注意浇口位置外观面的冲击疤——如图所示
流道大小，长度
模流分析：分析熔迹线位置，注塑时间等
根据料柄及产品大小计算利用率
进胶口
设计师确认：
出胶口
胶口残留允许凸出多少？

## Slide 6: 顶针设置
顶针类型（重要面：外观面、气密有关端面及滑动区域不得设顶杆）
顶针分布图——不能下顶针位置请指出
顶针孔低于表面0.2mm以内，不得凸出表面等
是否设置在壁厚较薄区域，易造成顶凸
模具设计依据实际情况排布顶针
不能下顶针位置请指出
设计师确认：

## Slide 7: 拔模分析
拔模分析图
检查是否拉模问题
是否有倒拔模问题
绿色直身面我司自行减胶拔模0.05-0.1mm
设计师确认：

## Slide 8: 拔模分析
拔模分析图
检查是否拉模问题
是否有倒拔模问题
周圈黄色面现拔模斜度为1°，请调整加大到相应咬花纹号所需的拔模斜度。
设计师确认：

## Slide 9: 设计改进建议
红色筋位偏厚，外表面会产生筋位缩水亮印；请参照右图所示尺寸修改。
设计师确认：
小端尺寸不小于0.6mm

## Slide 10: 设计改进建议
指示两侧胶位宽度建议调整加宽到1.4mm,便于注塑走胶。
设计师确认：

## Slide 11: 螺母等镶件
规格确认
采用模内注塑还是后续热熔
是否有扭力、拉力要求
无螺母
设计师确认：

## Slide 12: 注塑螺纹
规格确认
是否有扭力要求
螺纹加工方式、是否有飞边等
无螺纹
设计师确认：

## Slide 13: 喷漆工艺
遮喷区域图示
喷漆厚度
色板是否已经提供
设计师确认：

## Slide 14: 皮纹工艺
海康是否已经提供模版
背胶、刻字、滑动等特殊区域是否抛光等
设计零件的拔模角是否足够
黄色面咬花，其他普通省光。
请提供咬花纹号样板
设计师确认：

## Slide 15: 标记
环保标记——不做
日期章——不做
供应商标记——不做
模穴号——做（1/2/3/4）
以上标记、位置需要工程师确认
刻模穴号，字符凹0.2mm。
设计师确认：

## Slide 16: 设计图纸检查
图纸关键、重要尺寸分析——2D图纸未提供
图纸形位公差分析——2D图纸未提供
设计师确认：

## Slide 17: 重点尺寸量测性
2D图档标注合理性——2D图纸未提供
尺寸可量测及量测方法——2D图纸未提供
设计师确认：

## Slide 18: 可量产性
模具零件可加工性
模具零件生产效率
设计师确认：

## Slide 19: 可组装性
配合面的保证
匹配物料的组装考虑
设计师确认：
按键安装空间不够
建议改为右图热熔结构

## Slide 20: 能力承诺
              本公司承诺
本公司对该物料的风险已做充分评估，所有风险点已与海康威视工程师沟通并达成一致意见，本公司有能力承担该物料的生产，并保证其品质和交付。
供应商名称：
负责人签名： （签名扫描贴图）
日期：

## Slide 21
THANKS!